Svářečka plastových trubek polyfúzní desková CN-022

Popis

Profesionální instalatérská sada v plastovém kufru pro polyfúzní svařování všech termoplastických materiálů, zejména spojování plastových trubek (nejčastěji z PP, PE, PB, PPC, PPR nebo PVDF) pomocí tvarovek v rámci instalačních prací, především vnitřních rozvodů vody a topení.

- automatický termoregulátor - zelená kontrolka značí probíhající zahřívání, červená kontrolka značí ukončení ohřevu a připravenost k svařování

- vyhřívací deska / topné těleso má 3 otvory pro upnutí párových svařovacích / nahřívacích nástavců, což umožňuje rychlý ohřev několika trubek zároveň

- 6 párových svařovacích / nahřívacích nástavců (Ø 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm) z aluminiové slitiny s vrchní teflonovou vrstvou, zabraňující ulpívání nataveného plastu, a příslušenství

- po přišroubování příslušných nástavců na desku se svářečka automaticky nastavuje na teplotu 250°C až 270°C, počká se na indikaci ukončeného zahřívání, nejprve se očištěné a odmaštěné hrdlo tvarovky a potom označená, očištěná a otřepů zbavená koncová část trubky nasunou do svařovacího nástavce, ohřejí se, nataví a následně ihned oba uvedené komponenty spojí bez pootáčení nasunutím a to pomalým stejnoměrným tlakem, spoj perfektně drží už po 20 - 30 s a po vychladnutí spoje je možné pokračovat dalším spojem

- tepelná izolace zabraňuje přenosu tepla do rukojeti

- čistá, snadná a rychlá práce, napuštění potrubí vodou je možné cca 1 hodinu po provedení posledního sváru

- jednoduchý, praktický stojan pro odložení svářečky

- sada příslušenství (zahnutý klíč imbus a 2 šrouby)

Obsah sady v plastovém kufru: 
1 ks polyfúzní svářečka plastových trubek 800 W
6 ks svařovací / nahřívací nástavce Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
1 ks stojan na svářečku
1 ks klíč imbus zahnutý
2 ks šrouby 

Parametry:

| napájení příkon délka síťového kabelu rozměry svářečka plastový kufr hmotnost svářečka sada v plastovém kufru | 220/230 V / 50 Hz 800 W 1.0 m 340 x 120 x 55 mm (bez držáku stojanu) 345 x 260 x 100 mm 825 g 2090 g |
| --- | --- |

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Nedodržení údajů a pokynů v tomto návodu může vést ke vzniku škod a/nebo k poškození zdraví.

- Výrobce/prodejce neodpovídá za újmu na zdraví nebo škody, které vznikly v důsledku nesprávného zacházení s přístrojem.

- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Před použitím zařízení zkontrolujte těleso přístroje i přívodní kabel. Při zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí používat.

- Síťová zásuvka, do které se bude přístroj zapojovat, musí být uzemněná.

- Je-li přístroj a / nebo síťový napájecí kabel vadný, předejte ho k opravě výrobci nebo kvalifikovanému servisu.

- Údržbu a opravy zařízení smějí provádět jen vyškolení a kvalifikovaní pracovníci.

- Pozor! Všechny kontrolní úkony nebo údržba se mohou provádět jen tehdy, pokud je přístroj v chladném stavu, vypnutý a odpojený z elektrické sítě.

- Při práci se svářečkou musí obsluha nosit stále ochranné rukavice.

- Ohřívací deska i příslušné svařovací nástavce přišroubované k této desce mají při ohřevu a svařování velmi vysokou teplotu. Obsluha se musí důsledně vyvarovat kontaktu s uvedenými horkými díly, neboť i při sebemenším dotyku hrozí nebezpečí spálení pokožky.

- Po použití svářečku odložte na stojan. Stojan musí být umístěn na místě, kde nehrozí žádné nebezpečí kontaktu s horkými díly svářečky, tedy ani k případnému vzniku požáru, pokud by došlo k nechtěnému pádu svářečky ze stojanu.

- Dokud horké díly svářečky nevychladnou, je nutné zamezit kontaktu nechráněného povrchu těla s těmito díly. Jinak hrozí nebezpečí spálení pokožky.

- Chraňte přístroj před nepovolanými osobami. Nesmějí si s ním hrát děti. Pokud se v blízkosti přístroje nalézají děti nebo dospělí se sníženou tělesnou nebo duševní schopností, jakož i osoby bez zkušeností se zacházením s tímto zařízením, zajistěte jejich dostatečnou ochranu a kontrolu při používání přístroje.

- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.

- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách.

- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.

- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny.

- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě zařízení odpojte od zdroje a přerušte práci.

- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.

- Zařízení nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.

- Přístroj je třeba chránit před vlhkem, mokrem nebo vniknutím vody a různých dalších kapalin. Nesmí se používat venku za deště.

- Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel.

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.

- Se zařízením pracujete v dostatečně větraných prostorách, neboť při zahřívání plastů může docházet ke vzniku škodlivých výparů.

- Chraňte přístroj před nárazy a pádem.

- Po skončení práce a vychladnutí zařízení ho uložte zpět do kufříku.

Návod na svařování

1. Veškerý materiál (trubky i tvarovky) před zahájením svařování pečlivě prohlédneme. Tvarovky ani trubky nesmí vykazovat nějaké zeslabení stěn. U uzavíracích prvků před montáží ověříme bezvadnou funkčnost a závity zkontrolujeme protikusem.

Tvarovky nasuneme na trn a zkontrolujeme, zda nesedí na trnu příliš volně. Pokud na trnu vykazují vůli, viklají se, pak je nelze použít, ale vyřadit.

2. Naměříme potřebnou délku trubky a trubku odřízneme. Nejlépe je použít na dělení plastových trubek speciální nůžky (např. Nůžky na plastové trubky FIXMAN E1002 – www.profiobchod.eu). Použijeme-li při řezání pilku na železo, nožem očistíme odříznutý okraj trubky od otřepů. Dále se doporučuje nožem nebo speciálním přípravkem srazit pod úhlem 30 ° – 45 ° vnější okraj konce trubky (tzv. odhranění) určený pro nahřátí, a to především u průměrů nad 40 mm. Tím se zabrání hrnutí materiálu při zasouvání ohřátého a nataveného konce trubky do tvarovky.

Fixem nebo značkovačem se doporučuje označit na trubce délku zasunutí konce trubky do tvarovky podle hloubky navařovací objímky tvarovky. Konec trubky nesmí být dotlačen až k dorazu v objímce tvarovky. Musí zůstat volná mezera min. 1 mm pro shrnutý materiál, který by zužoval průřez tvarovky v místě svaru.

Je dále užitečné označit pozici svaru na trubce i na tvarovce. Zabrání se tak nežádoucímu pootočení trubky vůči tvarovce při zasunutí. K tomuto účelu lze využít montážní rysky na tvarovkách.

3. Po označení je nutné svařované plochy očistit a odmastit (např. lihem apod.). Jinak by se nemusely natavené vrstvy dokonale spojit. Následuje ohřev.

4. Na ohřívací desku šrouby upevníme svařovací / nahřívací nástavce podle požadovaného průměru plastových trubek. Nástavce se dodávají jako párové, na jednu stranu desky přijde nástavec pro zasunutí konce trubky, na druhou stranu proti nástavec, na který se nastrčí tvarovka. Pokud se montuje na desku více nástavců, pak ty menší směrem ke zúženému konci vyhřívací desky.

5. Svářečku zapojíme do síťové uzemněné zásuvky 220/230 V / 50 Hz a instalujeme na stojan. Pokud svítí zelená kontrolka, přístroj se stále ohřívá. Jakmile se rozsvítí červená kontrolka, ohřev je ukončen a svářečka připravená ke svařování.

Správnou teplotu svařovacích nástavců je možné zkontrolovat pomocí infračerveného laserového bezdotykového teploměru (např. Infračervený laserový bezdotykový teploměr IRT-380 – www.profiobchod.eu).

6. Nejprve nasuneme na nahřátý nástavec tvarovku, která má silnější stěnu než trubka a prohřívá se déle, a zkontrolujeme, zda není na nástavci příliš volná. Tvarovku, která nedosedá po celém povrchu na nástavec, vyřadíme, protože nerovnoměrné nahřívání vede k nekvalitnímu svaru. Po tvarovce zasuneme do nahřívacího nástavce trubku. Také v tomto případě nesmí trubka v nástavci vykazovat příliš velkou vůli.

7. Obě části nahříváme po dobu stanovenou v připojené tabulce.
Doba prohřívání se měří od chvíle, kdy jsou trubka i tvarovka nasunuty na svařovacím nástavci v plné délce, která byla vyznačena. Při špatném zasouvání trubky a tvarovky na trn je možné mírné otáčení obou dílů (max. 10°), než jsou nasunuty v požadované délce. Během prohřívání už není přípustné žádné pootáčení, aby nedošlo ke shrnování materiálu.

8. Po uplynutí nahřívací doby vyjmeme ze svařovacího nástavce tvarovku i trubku a ihned (u trubek průměru 16, 20 a 25 mm činí doba od sejmutí z nástavce po zasunutí trubky cca 4 s, u trubek průměru 32, 40, 50 mm cca 6 s a u trubek průměru 63, 75 mm cca 8 s) je spojíme tak, že trubku mírným pomalým stejnoměrným tlakem zasuneme bez pootočení osově do objímky tvarovky až po hloubku zasunutí. Zkontrolujeme osové spojení trubky s tvarovkou. POZOR na horké díly svářečky, jinak hrozí spálení pokožky!

9. Čerstvý spoj zafixujeme a necháme zchladnout podle časových údajů v připojené tabulce. Potom již nemůže dojít k povyjetí trubky z tvarovky, způsobené svařovacím tlakem a změně polohy tvarovky vůči trubce.

10. Napuštění svařovaného potrubí vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru.

| Průměr trubky | Doba nahřívání | Tavná hloubka | Doba zpracování | Čas ochlazení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 mm | 5 s | 14 mm | 4 s | 3 min |
| 25 mm | 7 s | 16 mm | 4 s | 3 min |
| 32 mm | 8 s | 20 mm | 4 s | 4 min |
| 40 mm | 12 s | 21 mm | 6 s | 4 min |
| 50 mm | 18 s | 22,5 mm | 6 s | 5 min |
| 63 mm | 24 s | 24 mm | 6 s | 6 min |
| 75 mm | 30 s | 26 mm | 10 s | 8 min |
| 90 mm | 40 s | 32 mm | 10 s | 8 min |
| 110 mm | 50 s | 38,5 mm | 15 s | 10 min |

Údržba

- Pozor! Všechny kontrolní úkony nebo údržba se mohou provádět jen tehdy, pokud je přístroj v chladném stavu, vypnutý a odpojený z elektrické sítě.

- Zařízení udržujte v čistotě. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Nečistoty, které vniknou do zařízení, mohou způsobit jeho poškození.

- Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Jednotlivé části zařízení jsou po samostatně recyklovatelné.